بلنکهای HUGE

HT
بلنک زیرکونیای High Translucency
بلنک Prime HT با ترکیب استحکام بالا و ترنسلوسنسی مطلوب، انتخابی ایده‌آل برای ساخت روکش‌ها و بریج‌های فول کانتور است. این محصول ضمن حفظ مقاومت مکانیکی، ظاهری طبیعی و زیبا ایجاد می‌کند و برای ترمیم‌های قدامی و خلفی مناسب است 
مشخصات فنی
· استحکام خمشی: 1100 MPa
· ترنسلوسنسی: 43%
· چگالی پس از سینترینگ: ≥6.0 g/cm³
· حلالیت: <100 μg/cm²
· ضریب انبساط حرارتی (CTE): 10.5 ± 0.1 ×10⁻⁶/K
موارد کاربرد
· روکش دائمی قدامی و خلفی
· بریج دائمی قدامی و خلفی
· روکش و بریج ایمپلنت
· پروتزهای فول آرچ ایمپلنت
ویژگی‌ها
· ترکیب ایده‌آل استحکام و زیبایی
· بازتولید دقیق رنگ‌های طبیعی دندان
· مناسب برای اکثر ترمیم‌های روزمره
· عرضه در طیف رنگی VITA Classical + White

HS
بلنک زیرکونیای High Strength
Prime HS برای مواردی طراحی شده که حداکثر مقاومت مکانیکی اهمیت دارد. این محصول انتخابی مناسب برای بریج‌های بلند، فریم‌ورک‌ها و پروتزهای ایمپلنتی بوده و مقاومت بسیار بالایی در برابر شکست و ترک‌خوردگی دارد. 

مشخصات فنی
· استحکام خمشی: 1200 MPa
· ترنسلوسنسی: 40%
· چگالی پس از سینترینگ: ≥6.0 g/cm³
· حلالیت: <100 μg/cm²
· ضریب انبساط حرارتی (CTE): 10.5 ± 0.1 ×10⁻⁶/K
موارد کاربرد
· روکش و بریج خلفی
· پروتزهای فول آرچ ایمپلنت
· فریم‌ورک‌های اپک
· اباتمنت و Coping
ویژگی‌ها
· بالاترین استحکام در خانواده Prime
· مقاومت عالی در برابر شکست
· ماشین‌کاری و پولیش آسان
· عرضه در رنگ White

GM-3D
بلنک زیرکونیای Gradient Multilayer 3D
Prime GM-3D با ترکیب زیرکونیای 4Y و 5Y، تعادل بسیار خوبی میان استحکام، ترنسلوسنسی و زیبایی ایجاد می‌کند. تغییرات تدریجی رنگ، شفافیت و استحکام باعث می‌شود ترمیم نهایی بیشترین شباهت را به دندان طبیعی داشته باشد
مشخصات فنی
· استحکام خمشی: 700–1050 MPa
· ترنسلوسنسی: 43–57%
· چگالی پس از سینترینگ: 6.03 g/cm³
· حلالیت: <100 μg/cm²
· ضریب انبساط حرارتی (CTE): 10.5 ± 0.1 ×10⁻⁶/K
موارد کاربرد
· روکش قدامی و خلفی
· بریج قدامی و خلفی
· روکش و بریج ایمپلنت
ویژگی‌ها
· گرادیان سه‌بعدی رنگ، استحکام و ترنسلوسنسی
· ظاهر بسیار طبیعی
· مناسب برای اغلب ترمیم‌های زیبایی
· عرضه در رنگ‌های VITA + BL1، BL2، BL3 و BL4

MM-4D
بلنک زیرکونیای Max Multilayer 4D
Prime MM-4D پیشرفته‌ترین زیرکونیای مولتی‌لایر HUGE است که با ۸ لایه فیزیکی و ۱۵ گرادیان، طبیعی‌ترین بازسازی ممکن را ایجاد می‌کند. این محصول علاوه بر زیبایی فوق‌العاده، دامنه وسیعی از استحکام را ارائه می‌دهد و برای تمامی ترمیم‌ها، از روکش تکی تا فول آرچ ایمپلنت، مناسب است
مشخصات فنی
· استحکام خمشی: 800–1200 MPa
· ترنسلوسنسی: 43–53%
· چگالی پس از سینترینگ: ≥6.0 g/cm³
· حلالیت: <100 μg/cm²
· ضریب انبساط حرارتی (CTE): 10.5 ± 0.5 ×10⁻⁶/K
موارد کاربرد
· تمامی ترمیم‌ها از Single Crown تا Full Arch Bridge
· روکش‌های زیبایی
· بریج‌های چند واحدی
· پروتزهای فول آرچ ایمپلنت
ویژگی‌ها
· ۸ لایه با ۱۵ گرادیان طبیعی
· تغییر همزمان رنگ، ترنسلوسنسی و استحکام
· راهکار All-in-One برای تمام ترمیم‌های زیرکونیا
· عرضه در رنگ‌های VITA + BL1، BL2 و BL3
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